#G0

ГОСТ 4.11-81

Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

КОЖА

Номенклатура показателей

Quality ratings system. Footwear.

Quality characteristics nomenclature

Срок действия с 01.01.1983

до 01.01.1993*

____________________

* Ограничение срока действия снято по протоколу

Межгосударственного Совета по стандартизации,

метрологии и сертификации.

(ИУС N 2, 1993 год). -

Примечание "КОДЕКС".

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И.И.Микаэлян, А.В.Тимофеева, Г.П.Рустанович, Н.С.Олисова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н.В.Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 мая 1981 г. N 2593

ВЗАМЕН ГОСТ 4.11-69

Настоящий стандарт распространяется на кожу различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей качества этой продукции.

Показатели качества, установленные настоящим стандартом, должны применяться при разработке нормативно-технической документации и оценке уровня качества кож.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЖИ

1.1. Номенклатура, условные обозначения показателей качества и характеризуемые свойства указаны в табл.1.

Таблица 1

| #G0Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности - долговечности |
| 1.1. Массовая доля влаги, % | (#M12291 1200019217ГОСТ 938.1-67#S) | Влажность |
| 1.2. Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями, % | (#M12291 1200019221ГОСТ 938.5-68#S) | Мягкость |
| 1.3. Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями, после обработки пылью, % | (#M12291 1200019221ГОСТ 938.5-68#S) | То же |
| 1.4. Массовая доля полимерных соединений, % | (по нормативно-технической документации) | Мягкость |
| 1.5. Массовая доля общих водовымываемых веществ (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), % | (#M12291 1200019222ГОСТ 938.6-68#S) | - |
| 1.6. Массовая доля окиси алюминия, % | (ВЕМ) | - |
| 1.7. Массовая доля окиси хрома (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), % | (#M12291 1200019219ГОСТ 938.3-77#S) | Продубленность |
| 1.8. Массовая доля двуокиси титана, % | (по нормативно-технической документации) | То же |
| 1.9. Массовая доля двуокиси циркония, % | (по нормативно-технической документации) | " |
| 1.10. Массовая доля общих сульфатов, % | (по нормативно-технической документации) | - |
| 1.11. Массовая доля золы, % | (#M12291 1200019218ГОСТ 938.2-67#S) | - |
| 1.12. Массовая доля гольевого вещества (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), % | (#M12291 1200019223ГОСТ 938.7-68#S) | - |
| 1.13. Массовая доля хлоридов, % | (#M12291 1200019244ГОСТ 938.23-71#S) | - |
| 1.14. Кислотность (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S) | рН (#M12291 1200019224ГОСТ 938.8-69#S) | Гидротермическая устойчивость |
| 1.15. Число продуба (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), % | (#M12291 1200019220ГОСТ 938.4-70#S) | Продубленность |
| 1.16. Температура сваривания (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), °С | (#M12291 1200019246ГОСТ 938.25-73#S) | Термоустойчивость |
| 1.17. Предел прочности при растяжении (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), Па | (#M12291 1200019169ГОСТ 938.11-69#S) | Прочность при растяжении |
| 1.18. Напряжение при появлении трещин лицевого слоя (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), Па | (#M12291 1200019169ГОСТ 938.11-69#S) | Прочность лицевого слоя |
| 1.19. Удлинение при разрыве, % | (#M12291 1200019169ГОСТ 938.11-69#S) | Тягучесть |
| 1.20. Удлинение при напряжении 5, 10 МПа (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), % | (#M12291 1200019169ГОСТ 938.11-69#S) | То же |
| 1.21. Остаточное удлинение при напряжении 5, 10 МПа, % | (#M12291 1200019169ГОСТ 938.11-69#S) | Пластичность |
| 1.22. Полное радиальное удлинение, % | (по нормативно-технической документации) | Тягучесть при двуосновом растяжении |
| 1.23. Устойчивость к изгибу, Н/м | (ГОСТ 938.10-69) | Стойкость - жесткость |
| 1.24. Сопротивление кожи раздиранию, Н/м | (#M12291 1200019235ГОСТ 938.19-71#S) | Прочность при раздирании |
| 1.25. Условный модуль упругости, Па | (#M12291 1200019169ГОСТ 938.11-69#S) | Жесткость |
| 1.26. Жесткость, гс | (по нормативно-технической документации) | То же |
| 1.27. Упругость, % | (по нормативно-технической документации) | Упругие свойства |
| 1.28. Пластичность, % | (по нормативно-технической документации) | Пластические свойства |
| 1.29. Прочность держания шпильки в сухом и во влажном состоянии, Н/м | (#M12291 1200019247ГОСТ 938.26-75#S) | Способность к скреплению механическими крепителями |
| 1.30. Гигротермическая устойчивость (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), % | (#M12291 1200019249ГОСТ 938.28-77#S) | Устойчивость кожи во влажном состоянии к повышенной температуре |
| 1.31. Гигротермическая устойчивость после обработки пылью, % | (#M12291 1200019249ГОСТ 938.28-77#S) | Устойчивость кожи после обработки пылью во влажном состоянии к повышенной температуре |
| 1.32. Линейная усадка, % | (#M12291 1200019106ГОСТ 1903-78#S) | Способность сохранять размеры |
| 1.33. Сопротивление истиранию во влажном состоянии, ч/мм | (#M12291 1200019264ГОСТ 10656-63#S) | Износоустойчивость |
| 1.34. Сопротивление истиранию в воздушно-сухом состоянии, об/мм | (#M12291 1200019263ГОСТ 10642-63#S) | То же |
| 1.35. Устойчивость покрытия к мокрому трению (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), об | (#M12291 1200019268ГОСТ 13869-74#S) | Износоустойчивость покрывной пленки |
| 1.36. Устойчивость покрытия к многократному изгибу (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), баллы | (#M12291 1200019267ГОСТ 13868-74#S) | То же |
| 1.37. Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению | (#M12291 1200019250ГОСТ 938.29-77#S) | Маркость |
| 1.38. Липкость лаковой пленки, Па | (#M12291 1200019158ГОСТ 9705-78#S) | - |
| 1.39. Адгезия покрывной пленки, Па | - | Прочность сцепления покрывной пленки с поверхностью кожи |
| 1.40. Толщина, мм | (#M12291 1200019230ГОСТ 938.15-70#S) | - |
| 2. Эргономические показатели - гигиенические показатели |
| 2.1. Воздухопроницаемость (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), м/м·с | (#M12291 1200019234ГОСТ 938.18-70#S) | Способность пропускать воздух |
| 2.2. Паропроницаемость (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), кг/м | (#M12291 1200019233ГОСТ 938.17-70#S) | Способность пропускать пары воды |
| 2.3. Пароемкость (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), г/с | (ВЕМ) | Способность поглощать пары воды |
| 2.4. Водопроницаемость в статических условиях (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), м/м·с | (#M12291 1200019238ГОСТ 938.21-71#S) | Водостойкость в статических условиях |
| 2.5. Водопроницаемость в статических условиях после обработки пылью, м/м·с | (#M12291 1200019238ГОСТ 938.21-71#S) | Водостойкость в статических условиях после обработки пылью |
| 2.6. Водопромокаемость в динамических условиях (ГОСТ 123-78), с | (#M12291 1200019243ГОСТ 938.22-71#S) | Водостойкость в динамических условиях |
| 2.7. Водопроницаемость в динамических условиях (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), кг | (#M12291 1200019243ГОСТ 938.22-71#S) | Водостойкость в динамических условиях |
| 2.8. Влагоемкость (#M12291 1200018376ГОСТ 3123-78#S), %: |  | Способность поглощать воду |
| 2-часовая |  |  |
| 24-часовая | (#M12291 1200019245ГОСТ 938.24-72#S) |  |
| 2.9. Влагоотдача, % | (ВЕМ) | Способность отдавать воду |
| 2.10. Теплопроводность | (ВЕМ) | Способность проводить тепло |
| 3. Эстетические показатели - совершенство производственного исполнения |
| 3.1. Эластичность, баллы | - | Внешний вид |
| 3.2. Отделка, баллы | - | То же |
| 3.3. Структура лицевой поверхности | - | " |

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ КОЖИ

2.1. В зависимости от назначения кожи подразделяют на следующие группировки:

для низа обуви винтового и гвоздевого методов крепления;

низа обуви ниточных методов крепления;

низа обуви клеевых методов крепления;

низа обуви метода крепления горячей вулканизации;

шорно-седельных изделий;

технические;

юфтевые для верха обуви;

юфтевые для шорно-седельных изделий;

хромовые для верха обуви;

хромовые для подкладки обуви;

хромовые для одежды и головных уборов;

хромовые галантерейные;

хромовые для перчаток и рукавиц;

хромовые для протезных изделий и деталей музыкальных инструментов;

сыромятные.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЖИ

3.1. Показатели качества кожи подразделяют на:

общие - применяемые для всех классификационных группировок;

специализированные - применяемые только для некоторых группировок.

3.1.1. Специализированные показатели подразделяют на обязательные, нормируемые в соответствующей нормативно-технической документации, и перспективные.

3.2. Применяемость общих и специализированных показателей качества дана:

в табл.2 - кож для низа обуви;

в табл.3 - технических кож;

в табл.4 - шорно-седельных и сыромятных кож;

в табл.5 - юфтевых кож для верха обуви;

в табл.6 - хромовых кож для верха и подкладки обуви;

в табл.7 - кож для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейных, протезных изделий и деталей музыкальных инструментов.

Таблица 2

| #G0 | Кожи для низа обуви |
| --- | --- |
| Наименование показателя качества | винтового и гвоз- девого методов крепления | ниточных методов крепления | клеевых методов крепления | методов горячей вул- канизации (воротки и полы термо- устойчивые) | для рантов | спилок для низа обуви |
| Общие |
| Толщина | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля влаги | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные обязательные (нормируемые) |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля общих водовымываемых веществ | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля окиси хрома | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля двуокиси титана | + | + | + | + | - | + |
| Массовая доля двуокиси циркония | + | + | + | + | - | + |
| Массовая доля золы | + | + | + | + | + | + |
| Кислотность | + | + | + | + | + | + |
| Число продуба | + | + | + | + | + | + |
| Предел прочности при растяжении | + | + | + | + | + | + |
| Удлинение при напряжении 10 МПа | - | - | - | - | + | - |
| Условный модуль упругости | - | + | + | - | - | + |
| Прочность держания шпильки: |  |  |  |  |  |  |
| в сухом состоянии | + | - | - | - | - | - |
| во влажном состоянии | + | - | - | - | - | - |
| Гигротермическая устойчивость | + | + | + | + | + | - |
| Линейная усадка | - | - | - | + | - | - |
| Сопротивление истиранию в воздушно-сухом состоянии | + | + | + | - | - | - |
| Сопротивление истиранию во влажном состоянии | + | + | + | - | - | - |
| Влагоемкость в течение: |  |  |  |  |  |  |
| 2 ч | + | + | + | - | - | - |
| 24 ч | + | - | - | - | - | - |
| Эластичность | + | + | + | + | - | - |
| Отделка | + | + | + | + | - | - |

Примечания:

1. Показатели "влагоемкость", "условный модуль упругости", "сопротивление истиранию в сухом и во влажном состояниях" применяются только для подошвенных кож.

2. Показатель "гигротермическая устойчивость" применяется для кож, выработанных для Госзаказа, для остальных кож определяется по согласованию изготовителя с потребителем; не определяется для кож ниточных и клеевых методов крепления комбинированных методов дубления (солями хрома, титана, циркония и синтетическими дубителями).

3. Знак "+" означает применяемость показателя, знак "-" - не применяемость.

Таблица 3

| #G0 | Кожи технические |
| --- | --- |
| Наимено- вание показателя качества | для гон- ков | пер- га- мент для гон- ков | для су- чиль- ных рука- вов | для де- ли- тельных ре- меш- ков | для по- гоня- лоч- ных рем- ней | муф- то- вые | для ре- меш- ков бес- ко- неч- ных к пря- диль- ным маши- нам | для ман- жет и прок- ла- док | на- ту- раль- ная спец. наз- наче- ния | чеп- рак рем- не- вый | чеп- рак хро- мо- вый | зам- ша тех- ни- чес- кая | зам- ша об- ти- роч- ная | зам- ша филь- тра- цион- ная |
| Общие |
| Толщина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля влаги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные обязательные (нормируемые) |
| Массовая доля веществ, экстраги- руемых органи- ческими раствори- телями | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля общих водовы- мываемых веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
| Массовая доля окиси хрома | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Массовая доля общих сульфатов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Массовая доля золы | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля хлоридов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Кислотность | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Число продуба | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Предел прочности при растяжении | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Удлинение при напряжении 10 МПа | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Остаточное удлинение при напряжении 10 МПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

Примечания:

1. Показатели "массовая доля золы", "число продуба"; "кислотность" применяются для кож манжет и прокладок и чепрака ремневого - хромового дубления в комбинации с растительными и синтетическими дубителями.

2. Знак "+" означает применяемость показателя, знак "-" не применяемость.

Таблица 4

| #G0 | Кожи шорно-седельные |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя качества | для шорно-седельных изделий | специали- зирован- ного назна- чения | пергамент для сшивки сырцовой | юфтевые для шорно-седельных изделий | сыро- мятные |
| Общие |
| Толщина | + | + | + | + | + |
| Массовая доля влаги | + | + | + | + | + |
| Специализированные обязательные (нормируемые) |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | + | + | - | + | + |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями после обработки пылью | - | - | - | + | - |
| Массовая доля общих водовымываемых веществ | + | + | - | + | + |
| Массовая доля окиси хрома | + | + | - | + | - |
| Массовая доля золы | + | + | - | + | - |
| Кислотность | + | + | + | + | + |
| Число продуба | + | + | - | + | - |
| Температура сваривания | - | + | - | - | - |
| Предел прочности при растяжении | + | + | + | + | + |
| Напряжение при появлении трещин лицевого слоя | - | - | - | + | - |
| Удлинение при напряжении 10 МПа | + | + | - | + | + |
| Гигротермическая устойчивость | + | - | - | + | - |
| Эластичность | + | - | - | + | - |
| Отделка | + | - | - | + | - |

Примечание. Знак "+" означает применяемость показателя, знак "-" - не применяемость.

Таблица 5

| #G0 Наименование показателя качества | Кожи юфтевые для верха обуви |
| --- | --- |
|  | обувные | сандальные | для верха обуви из бахтармяного спилка |
| Общие |
| Толщина | + | + | + |
| Массовая доля влаги | + | + | + |
| Специализированные обязательные (нормируемые) |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | + | + | + |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями после обработки пылью | + | - | - |
| Массовая доля общих водовымываемых веществ | + | + | - |
| Массовая доля окиси хрома | + | + | + |
| Массовая доля двуокиси циркония | + | - | - |
| Массовая доля золы | + | + | + |
| Кислотность | + | + | - |
| Число продуба | + | + | + |
| Температура сваривания | + | - | - |
| Предел прочности при растяжении | + | + | + |
| Напряжение при появлении трещин лицевого слоя | + | + | - |
| Удлинение при напряжении 10 МПа | + | + | + |
| Гигротермическая устойчивость после обработки пылью | + | - | - |
| Массовая доля полимерных соединений | + | - | - |
| Водопроницаемость после обработки пылью | + | - | + |
| Водопроницаемость: |  |  |  |
| в статических условиях | + | - | - |
| в динамических условиях | + | - | - |
| Паропроницаемость | + | - | - |
| Эластичность | + | + | - |
| Отделка | + | + | - |
| Структура лицевой поверхности | + | + | - |

Примечания:

1. Для кожи юфтевой обувной термоустойчивой не применяются показатели "массовая доля золы", "кислотность", "температура сваривания", "гигротермическая устойчивость после обработки пылью", "напряжение при появлении трещин лицевого слоя", "водопроницаемость после обработки пылью".

2. Показатели "водопроницаемость в статических и динамических условиях", "паропроницаемость" применяются только для кожи юфтевой обувной термоустойчивой.

3. Показатель "массовая доля полимерных соединений" применяется для кожи юфтевой обувной термоустойчивой и хромцирконийсинтанного дубления.

4. Знак "+" означает применяемость показателя, знак "-" - не применяемость.

Таблица 6

| #G0Наименование показателя качества | Кожи хромовые для верха обуви | Кожи для подкладки обуви |
| --- | --- | --- |
|  | с естес- твенной и шли- фоваль- ной лицевой поверх- ностью | велюр и нубук | лако- вавя | замша | из бах- тармя- ного спилка | с естес- твенной и шли- фоваль- ной лицевой поверх- ностью | из бах- тармя- ного спилка |
| Общие |
| Толщина | + | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля влаги | + | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные обязательные (нормируемые) |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | + | + | - | + | + | + | + |
| Массовая доля окиси хрома | + | + | + | - | + | + | - |
| Массовая доля золы | - | - | - | + | - | + | - |
| Число продуба | - | - | - | - | - | + | - |
| Предел прочности при растяжении | + | + | + | + | + | + | + |
| Напряжение при появлении трещин лицевого слоя | + | - | + | - | - | - | - |
| Удлинение при напряжении 10 МПа | + | + | + | + | + | + | + |
| Удлинение при напряжении 5 МПа | - | - | - | - | - | + | - |
| Полное радиальное удлинение | + | - | - | - | - | - | - |
| Жесткость | + | - | - | - | - | - | - |
| Упругость | + | - | - | - | - | - | - |
| Пластичность | + | - | - | - | - | - | - |
| Устойчивость покрытия к многократному изгибу | + | - | + | - | - | - | - |
| Устойчивость покрытия к мокрому трению | + | - | - | - | - | - | - |
| Липкость лаковой пленки | - | - | + | - | - | - | - |
| Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению | + | - | - | - | - | + | - |
| Эластичность | + | + | + | + | - | + | - |
| Отделка | + | + | + | + | - | + | - |
| Структура лицевой поверхности | + | + | + | + | - | + | - |

Примечания:

1. Показатель "число продуба" применяется только для кожи хромовой повышенного качества "ДОЛ-ПК" из свиных шкур для верха обуви и для кож для подкладки обуви из всех видов сырья, кроме овчины и козлины.

2. Показатель "удлинение при напряжении 5 МПа" применяется для кож для подкладки обуви из шкур овец.

3. Показатели "полное радиальное удлинение", "жесткость", "упругость", "пластичность" применяются для хромовых кож для верха обуви из шкур крупного рогатого скота средних и тяжелых развесов, вырабатываемых по нормативно-технической документации.

4. Показатель "устойчивость окраски к сухому и мокрому трению" применяется для черных хромовых кож для верха обуви с казеиновым покрытием.

5. Знак "+" означает применяемость показателя, знак "-" - не применяемость.

Таблица 7

| #G0 | Кожи различного назначения |
| --- | --- |
| Наименование показателя качества | одежды и голов- ных уборов | спи- лок для одеж- ды | для шле- мов авиа- цион- ных | га- лан- те- рей- ные | зам- ша га- лан- те- рей- ная | га- лан- те- рей- ные из бах- тар- мяно- го спил- ка | для пер- чаток и рука- виц | зам- ша для пер- чаток | лай- ковые | для про- тезов | зам- ша для про- тезов | спи- лок пер- га- мент- ный для про- тезов | для дета- лей музы- каль- ных инст- ру- мен- тов | зам- ша для дета- лей музы- каль- ных инст- ру- мен- тов | пер- га- мент для музы- каль- ных инст- ру- мен- тов | фото- кожа | спец- фут- бол |
| Общие |
| Толщина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Массовая доля влаги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные обязательные (нормируемые) |
| Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Массовая доля окиси хрома | + | + | + | + | - | - | + | - |  | - | + | - | + | - | - | + | + |
| Массовая доля окиси алюминия | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Массовая доля золы | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - |
| Число продуба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Предел прочности при растяжении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Предел прочности при раздирании | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение при появлении трещин лицевого слоя | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Массовая доля хлоридов | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удлинение при разрыве | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Удлинение при напряжении 10 МПа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
| Липкость лаковой пленки | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эластичность | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Отделка | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Структура лицевой поверхности | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |

Примечание. Знак "+" означает применяемость показателя, знак "-" - не применяемость.

3.3. Применяемость специализированных перспективных показателей качества дана в табл.8.

Таблица 8

| #G0 | Виды кож |
| --- | --- |
| Наименование показателя качества |  | для верха обуви |  |  |  |
|  | для низа обуви | юфте- вые | хро- мовые | для шорно-седель- ных изде- лий | для одеж- ды и голов- ных уборов | для шле- мов авиа- цион- ных |
| Жесткость | - | - | + | - | - | - |
| Упругость | - | - | + | - | - | - |
| Линейная усадка | + | + | + | + | - | - |
| Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению | - | + | + | + | + | + |
| Адгезия покрывной пленки | - | - | + | - | - | - |
| Водопромокаемость в динамических условиях | - | + | + | - | - | - |
| Водопроницаемость в динамических условиях | - | + | + | - | - | - |

Примечания:

1. Показатель "устойчивость окраски к сухому и мокрому трению" применяется для хромовых кож для верха обуви с казеиновым и эмульсионно-казеиновым покрытием черного цвета, для верха бесподкладочной обуви, для кожи велюр, в том числе из спилка.

2. Показатель "адгезия покрывной пленки" - только для лаковых кож.

3. Знак "+" означает применяемость показателя, знак "-" - не применяемость.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1981